|  |  |
| --- | --- |
| **Származás:** | Románia |
| **Minőség:** | STAS 1245-90 szabvány szerint BB és STD minőségekben. |
| **Táblaméret:** | 2000\*1250 mm |
| **Mérettűrés:** | Hosszirányban, szélességben: ± 5 mm; vastagságban: ± 0,3-0,5 mm |
| **Térfogatsúly:** | 750-800 kg/m 3 |
| **Ragasztás:** | Beltéri |
| **Formaldehid kibocsátás:** | E1 |
| **Felület:** | Csiszolt |
| **Csomagolás, szállítás, tárolás:** | Szállítás rakodólapon. Fedett, száraz, nedvességtől és fagytól mentes térben kell tárolni. Szállítás közben esőtől, hótól védeni kell. |
| **Megmunkálhatóság:** | Hagyományos kézi- és gépi szerszámok, valamint a korszerű (keményfémlapkás) megmunkáló szerszámok egyaránt alkalmasak |
| **Felhasználási területek:** | * bútoripar (polcok, fiókok, rádió, TV káva, álmennyezet, falburkolat) * csomagolóipar * reklámtábla |
| **Termék előnyei:** | * jó minőségű bükk vakfurnérral borított * tömörfát helyettesíthet * kedvező táblaméret |