|  |  |
| --- | --- |
| **Felépítés:** | Egymás mellé ragasztott hossztoldás nélküli, hossztoldott lamellák. |
| **Fafaj:** | Lucfenyő Borovi (erdei fenyő) Vörösfenyő |
| **Minőség:** | ÖN B 3021 szabvány szerint: A (egészséges göcs 30 mm-ig megengedett) B (mindkét oldal zárt, esetleg javított ághibák) C (egy oldalt zárt, hátoldalt javítás lehetséges) |
| **Táblaméret:** | 5000/2500\*1210 mm |
| **Vastagság:** | 18- 21- 24- 27- 32- 38- 45 mm |
| **Ragasztás:** | D4, megfelelő felületkezelés esetén időjárásálló ragasztás, alkalmas külső és belső felhasználásra |
| **Formaldehid kibocsátás:** | Formaldehid mentes ragasztás |
| **Felület:** | Csiszolt |
| **Térfogatsúly:** | Luc: 450 kg/m3 Borovi: 500 kg/m3 Vörösfenyő: 560 kg/m3 |
| **Csomagolás, szállítás, tárolás:** | Fedett, száraz, nedvességtől és fagytól mentes térben kell tárolni. Szállítás közben esőtől, hótól védeni kell. |
| **Megmunkálhatóság:** | Hagyományos kézi- és gépi szerszámok, valamint a korszerű (keményfémlapkás) megmunkáló szerszámok egyaránt alkalmasak |
| **Felhasználási területek:** | Műszárított asztalos fenyő fűrészáru (luc, borovi, vörösfenyő) kiváltására alkalmas   * Bútorépítés * Belsőépítészet * Lépcsőkészítés * Balkonépítés (terasz) * Asztal- és székgyártás * Könyvespolcok * Külső burkolatok * Tető belső burkolása |
| **Termék előnyei:** | Azonnal beépíthető, félkész termék. Nem kell a vásárolt fenyő fűrészárut átválogatni, szárítani, szélezni, gyalulni, összeragasztani. Ezzel idő és költség takarítható meg.   * Könnyű megmunkálás * Alacsony súly * Sokoldalú felhasználás * Gazdaságos * Jó a csavarállósága és a felületkezelhetősége * Élzárás nélkül a keresztmetszete tömör fahatású * Formaldehid mentes ragasztással készül |