|  |  |
| --- | --- |
| **Minőség:** | A/B |
| **Táblaméret:** | Hossztoldott: Szélesség: 635 mm Hosszúság: 2600 mm |
| **Vastagság:** | bükk: 18, 27 mm; tölgy: 26 mm |
| **Ragasztás:** | D3 beltéri vízálló ragasztás, formaldehid mentes |
| **Felület:** | Csiszolt, natúr |
| **Sűrűség:** | Tölgy, bükk: 680 kg/m3  Nedvességtartalma 8%. |
| **Csomagolás, szállítás, tárolás:** | Szállítás rakodólapon. Fedett, száraz, nedvességtől és fagytól mentes térben kell tárolni. Szállítás közben esőtől, hótól védeni kell. |
| **Megmunkálhatóság:** | Hagyományos kézi- és gépi szerszámok, valamint a korszerű (keményfémlapkás) megmunkáló szerszámok egyaránt alkalmasak |
| **Felhasználási területek:** | Műszárított lombos fűrészáru kiváltására alkalmas   * Bútorépítés * Belsőépítészet * Lépcsőkészítés * Asztal- és székgyártás * Könyvespolcok   Nem szabad fűtőtest közelében tárolni! Száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyen kell tárolni.  Beépítés előtt szobahőmérsékeleten és normál páratartalom mellett kell tartani.  A munkalap felülete lakkozható, fényezhető, olajozható vagy pácolható.  Figyelem! A felületkezelést mindig, minden oldalon, élen vágásnál el kell végezni! |
| **Termék előnyei:** | Azonnal beépíthető, félkész termék. Nem kell a vásárolt lombos fűrészárut átválogatni, szárítani, szélezni, gyalulni, összeragasztani. Ezzel idő és költség takarítható meg.   * Hosszú élettartam * Javítható * Nem tartalamaz mérgező anyagokat * Formaldehidmentesen ragasztott * Meleg természetes hatás * Könnyű megmunkálás * Sokoldalú felhasználás * Jó a csavarállósága és a felületkezelhetősége * Élzárás nélkül a keresztmetszete tömör fahatású |